Таблица 1.

| Спектр | O | Na | Al | Si | K | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51.10 | 3.05 | 8.06 | 34.05 | 3.74 | 100.00 |
| 2 | 51.58 | 2.69 | 7.07 | 34.67 | 3.99 | 100.00 |
| Среднее | 51.34 | 2.87 | 7.57 | 34.36 | 3.87 | 100.00 |

Таблица 2.

| Спектр | O | Na | Al | Si | K | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.29 | 2.37 | 7.75 | 35.88 | 3.71 | 100.00 |
| 2 | 51.50 | 2.68 | 7.24 | 34.97 | 3.61 | 100.00 |
| 3 | 49.90 | 2.68 | 7.24 | 36.52 | 3.66 | 100.00 |
| 4 | 48.35 | 2.35 | 7.82 | 36.92 | 4.57 | 100.00 |
| Среднее | 50.01 | 2.52 | 7.51 | 36.07 | 3.89 | 100.00 |