Рис.1. Карта Дагестана с обозначением памятников эпохи ранней бронзы.

Рис. 2. Баночные сосуды Типа I и типа II подтип А: 1 – поселение Мекеги; 2-8 – Великентский могильник I, к.8.

Рис. 3. Баночные сосуды Типа II подтипа B: 1-2,4,7-8 – поселение Галгалатли; 3 – Великентский могильник I, к.8; 5-6 – могильник Щебоха; 9 –поселение Шаракун.

Рис.4. Баночные сосуды Тип III: 1-5,7-8 – Великентский могильник I, к.8; 6 – поселение Сигитма.

Рис.5. Баночные сосуды Типа IV,V,VI: 1-2 – поселение Великент II; 3-6 –поселение Кабаз-Кутан II; 7-8 – Великентский могильник I, к.8.

Рис. 6. Баночные сосуды из памятников раннего бронзового века Горного Дагестана: 1-3, 6-8 – поселение Галгалатли I; 4-5 – могильник Щебоха.

Рис. 7. Баночные сосуды из памятников раннего бронзового века Приморского Дагестана: 1-6 – Великентский могильник I, к.8; 7 – поселение Кабаз-кутан II.

Рис. 8. Макрофотографии искусственных примесей в составе формовочной
массы баночных сосудов из памятников раннего бронзового века Горного Дагестана: 1 – частица шамота с лощением, увеличение (30Х) - могильник Щебоха; 2 – частицы шамота (стрелочкой указан шамот в шамоте из слабоожелезненной глины, увеличение 20Х) - поселение Галгалатли; 3-4,7 – органические остатки в виде пор и пустот, увеличение (30Х), 3 - поселение Мекеги, 4 - поселение Сигитма, 7 - поселение Галгалатли; 5-6 – обмазывание внешней поверхности дополнительным слоем жидкой глины увеличение (10Х), 5 - поселение Галгалатли, 6 - могильник Щебоха.

Рис. 9. Макрофотографии примесей в составе формовочной массы баночных сосудов из памятников раннего бронзового века Приморского Дагестана: 1 – естественное включение красно-бурого железняка, увеличение (30Х) - Великентский могильник I, к.8; 2 – частица шамота с лощением, увеличение (30Х) - Великентский могильник I, к.8; 3 – частицы шамота просеянные через сито с верхней градацией частиц со средним размером 1,0-1,5 мм, увеличение (20Х) - Великентский могильник I, к.8; 4 – частицы шамота не калиброванные, увеличение (20Х), - поселение Кабаз-Кутан II; 5 – следы органических остатков после выгорания связанные с навозом МРС, увеличение (30Х) - Великентский могильник I, к.8; 6 – следы растительных остатков после выгорания, увеличение (30Х) - Кабаз-Кутан II.

Рис. 10. Этнографические баночные сосуды Горного Дагестана, изготовленные из дерева: 1-3 – фонды хранилища Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.